|  | EASYBOND 187.5 |
| --- | --- |

| generalità | ( | Adesivo epossidico bicomponente di consistenza cremosa. Armato con fibre di vetro. Colore differenziato dei componenti. |
| --- | --- | --- |

| caratteristiche | ( | Alta reattività a temperatura ambiente. Facile lavorabilità. Eccellente adesione su acciaio, alluminio, vetroresina, cemento, ceramica, legno. Medio-altra temperatura di transizione vetrosa. |
| --- | --- | --- |

| impieghi | ( | Come adesivo per l’assemblaggio strutturale anche di materiali eterogenei. |
| --- | --- | --- |

| versioni | ( | Componente A: bianco. Componente B: nero |
| --- | --- | --- |

|  | ( fornitura - kg |
| --- | --- |

| componente |  | a |  | b |  | a+b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 6 |  | 3 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 |  | 5 |  | 15 |
|  |  | 20 |  | 10 |  | 30 |

nb: a richiesta si possono fornire confezioni di peso diverso

| caratteristiche - test |  | unità di misura | valori |
| --- | --- | --- | --- |

| peso specifico a 232°C |  |  | kg/dmc | ca 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| residuo secco |  |  | % | ca 100 |
| rapporto in peso |  |  | A : B = | 100 : 50 |
| pot life ( 160 gr a 23 ( 2°C ) |  |  | minuti | ca 10 |
| tempo di gelificazione (strato sottile) a 23 ± 2°C |  |  | ore | ca 1 |
| tempo di indurimento minimo (strato sottile) a 23 ± 2°C |  |  | ore | 12 |
| adesione su alluminio (taglio per trazione) dopo 7 gg a 23 ± 2°C |  |  | MPa | ca 18 |
| Tg dopo 7 gg a 23 ± 2°C |  |  | °C | 45 - 50 |
| Tg massima raggiungibile dal sistema * |  |  | °C | 70 - 75 |

* con postcura di 24 ore 60°C

nb: I valori dei test sono ottenuti in laboratorio e sono indicativi per l'utilizzo del materiale,  ma non costituiscono garanzia.