|  | EASYFAST 123 |
| --- | --- |

| generalità | ( | Adesivo epossidico bicomponente a flessibilizzazione interna di consistenza cremosa. Colore differenziato dei componenti. Controllo visivo dell’indurimento mediante variazione di colore della miscela. |
| --- | --- | --- |

| caratteristiche | ( | Altissima reattività a temperatura ambiente. Facile lavorabilità. Eccellente adesione su acciaio, alluminio, vetroresina, cemento, ceramica, legno. Media temperatura di transizione vetrosa. |
| --- | --- | --- |

| impieghi | ( | Come adesivo per il rapido assemblaggio strutturale anche di materiali eterogenei sottoposti a vibrazioni. |
| --- | --- | --- |

| versioni | ( | Componente A: bianco. Componente B: giallo |
| --- | --- | --- |

|  | ( fornitura - kg |
| --- | --- |

| componente |  | a |  | b |  | a+b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 5 |  | 5 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 |  | 10 |  | 20 |
|  |  | 20 |  | 20 |  | 40 |

nb: a richiesta si possono fornire confezioni di peso diverso

| caratteristiche - test |  | unità di misura | valori |
| --- | --- | --- | --- |

| peso specifico a 232°C |  |  | kg/dmc | ca 1,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| residuo secco |  |  | % | ca 100 |
| rapporto in peso e in volume |  |  | A : B = | 100 : 100 |
| pot life ( 100 gr a 23 ( 2°C ) |  |  | minuti | 3 - 5 |
| tempo di gelificazione (strato sottile) a 23 ± 2°C |  |  | minuti | 8 - 12 |
| tempo di indurimento minimo (strato sottile) a 23 ± 2°C |  |  | ore | 1 |
| adesione su alluminio (taglio per trazione) dopo 7 gg a 23 ± 2°C |  |  | MPa | ca 18 |
| Tg dopo 7 gg a 23 ± 2°C |  |  | °C | 40 - 45 |
| Tg massima raggiungibile dal sistema * |  |  | °C | 55 - 60 |

* con postcura di 24 ore 60°C

nb: I valori dei test sono ottenuti in laboratorio e sono indicativi per l'utilizzo del materiale,  ma non costituiscono garanzia.