|  | EASYFILL 193 |
| --- | --- |

| generalità | ( | Adesivo con basso peso specifico in pasta tixotropica a due componenti, a base di resina epossidica, senza solventi. Incollaggio semirigido con polimerizzazione possibile a partire da 5(C. |
| --- | --- | --- |

| caratteristiche | ( | Elevate proprietà adesive, che garantiscono un ottimo incollaggio strutturale dei materiali più vari. Basso peso specifico, medio-alta velocità di indurimento. |
| --- | --- | --- |

| impieghi | ( | Incollaggio strutturale di metalli, ceramica, porcellana, calcestruzzo, vetro, materiali compositi (ad es. vetro-resina). A causa del comportamento semirigido del giunto il sistema EASYFILL 193 è particolarmente indicato per l’incollaggio del legno. |
| --- | --- | --- |

| versioni | ( | Componente A: bianco. Componente B: azzurro |
| --- | --- | --- |

|  | ( fornitura - kg |
| --- | --- |

| componente |  | a |  | b |  | a+b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 6 |  | 3 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 |  | 5 |  | 15 |
|  |  | 20 |  | 10 |  | 30 |

nb: a richiesta si possono fornire confezioni di peso diverso

| caratteristiche - test |  | unità di misura | valori |
| --- | --- | --- | --- |

| peso specifico a 232°C |  |  | kg/dmc | ca 0,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| residuo secco |  |  | % | ca 100 |
| rapporto in peso e in volume |  |  | A : B = | 100 : 50 |
| pot life ( 100 gr a 23 ( 2°C ) |  |  | minuti | 25 - 30 |
| tempo di gelificazione (strato sottile) a 23 ± 2°C |  |  | minuti | 1 - 2 |
| tempo di indurimento minimo (strato sottile) a 23 ± 2°C |  |  | ore | 18 |
| adesione su alluminio (taglio per trazione) dopo 7 gg a 23 ± 2°C |  |  | MPa | ca 15 |
| Tg dopo 7 gg a 23 ± 2°C |  |  | °C | 40 - 45 |
| Tg massima raggiungibile dal sistema * |  |  | °C | 65 - 70 |

* con postcura di 24 ore 60°C

nb: I valori dei test sono ottenuti in laboratorio e sono indicativi per l'utilizzo del materiale,  ma non costituiscono garanzia.