Resina epossidica

I-SX 8 EVO

Sistema epossidico modificato a bassa viscosità per laminazione ed infusione. Formulato allo scopo di massimizzare le caratteristiche di bagnabilità per fibre di vetro carbonio e aramidiche. Ottime caratteristiche meccaniche. L'indurimento a temperatura ambiente seguito da un moderato trattamento termico di post-indurimento (50-60°C). Transizione vetrosa finale medio/alta.

|  |  | CARATTERISTICHE GENERALI |
| --- | --- | --- |
| ( | Indurenti: | R: altissima reattivita M: Media reattività. L: Lento. Manufatti di medio-grandi dimensioni LL: Lungo tempo di utilizzo. Manufatti di grandi dimensioni |
| ( | Rapporto di mix: | A:B 100:30 errori di nel rapporto stechiometrico maggiori dell’ 2% determinano decadimento delle prestazioni del sistema polimerizzato. Verificare che i componenti si presentino limpidi prima dell'uso. Aggiungere al componente resina l'opportuno quantitativo di indurente e mescolare accuratamente. Evitare di inglobare aria. Se la miscelazione avviene tramite macchine miscelatrici/dosatrici non è necessario degasare la miscela. In caso contrario, valutarne la necessità in funzione del valore di vuoto applicato in infusione. |
| ( | Avvertenze: | Miscelare accuratamente i due componenti del sistema avendo cura di verificare che nessun sedimento si sia verificato, il rapporto indicato e’ in peso e non equivale al rapporto in volume, spessore max di laminazione per operazione (solo ind L) 10 mm, precauzioni d’uso: vedere scheda di sicurezza prima dell’inizio della fase di gelificazione. |
| ( | Ciclo indurimento: | Il sistema SX8 EVO puo’ essere abbinato agli indurenti R (rapido) M(medio) L (lento), e LL (extralento) che si differenziano per la diversa reattivita’che regola la velocita’ di reazione. Per ottenere tempi di reattivita’ intermedi e’ possibile miscelare gli indurenti tra di loro. I sistemi piu’ rapidi esprimono un picco termico maggiore e sono consigliabili per limitate quantita’ di materiale. L’esotermia della reazione sviluppa calore che aumenta il progredire della reazione ulteriormente diminuendo il Pot life. Il post-indurimento, sempre consigliato per stabilizzare e conferire le migliori caratteristiche, e' necessario quando il manufatto opera in temperatura. La velocità di aumento della temperatura e il tempo di post-indurimento indicati si riferiscono a provini standard. L'utilizzatore deve valutare le condizioni ottimali di indurimento o di post-indurimento in base alla forma e dimensione del manufatto. Per grandi masse diminuire la velocita' di crescita della temperatura e aumentare il tempo di post-indurimento; per applicazioni in strato sottile e compositi post-indurire su maschera. Indicativamente per minimizzare i rischi di deformazione effettuare il post-indurimento secondo il seguente ciclo: in stampo: 24 h TA + 6 h 40°C + 6 h 50°C + 12 h 60°C. Fuori stampo ma su maschera di posizionamento:7 gg TA + 6 h 40°C + 6 h 50°C + 12 h 60°C. |

| ( | confezioni | Componente A 10 kg + 3 kg componente B Componente A 20 kg + 6 kg componente B Componente A 200 kg + 60 kg componente B Componente A 500kg + 150 kg componente B Componente A 1000kg + 300 kg componente B |
| --- | --- | --- |
| ( | Stoccaggio: | Le resine epossidiche ed i relativi indurenti sono conservabili per due anni nei contenitori originali sigillati mantenuti in ambiente fresco ed asciutto. Gli indurenti sono sensibili all'umidita' pertanto si raccomanda di richiudere il contenitore subito dopo l’utilizzo. Vita utile del prodotto in magazzino: 2 anni in confezioni integre. |

CARATTERISTICHE FISICHE

RESINA

Viscosità a 25° : 	 EN13702-2 mPas 	 500-600

Colore : 		INCOLORE

Peso specifico a 23°C 2°: ASTM D 1475  g/ML  	1,14- 1,16

INDURENTI		R	M	L	   LL

Viscosità a 25° :	 EN13702-2  mPas 	30/80	30/60	20/40 	10/30

Colore : 	Paglierino

Peso specifico a 23°C  : 	ASTM D 1475 g/ML	1,02	0,96	0,95	 0,95

Tempo di lavorabilità  25°C   200 g	9/14min	40/50 min     	110/130min       135/160min

Picco isotermico  25°C   200 g	220°C	190°C	180°C	180°C	 160°C

Viscosità miscela 25°  25°C   200 g	250/350	200/300	150/250	150/200

Gel time  25°C   200 g		2/4 h	6/8 h	10/12h  	12/14h

Sformatura		6/8 h	10/12 h	24/32h	36/48

CARATTERISTICHE MECC. DOPO POST CURA  24 H A TEMP AMBIENTE E 15 H A 60 °C

Transazione vetrosa (Tg)		R	M	L	   LL

7 gg a temp ambiente			55/61	56/62	 55/65

24 h a temp ambiente + 15 h a 50 °C	67/73	72/78	70/76	 59/65

24 h a temp ambiente + 15 h a 60 °C	70/76	80/86	79/85	 71/73

Tg massima 15h a 90°C		75/81	96/102	92/98	 85/87

Shore  D/15:		86/90	85/89	84/88	 86/90

Assorbimento d’acqua 24 h temp ambiente:%  	< 0,2/0,3	0,1/0,2	0,1/0,2 	0,1/0,2

Assorbimento d’acqua 2 h 100°C:% 	< 0,9/1,0	0,5/0,7	0,6/0,7	0,6/0,7

Resistenza a flessione 	astm D 790  MN/-m2	95/105	115/125	             110/120         108/113

Resistenza a trazione 	astm D 638  MN/-m2	60/70	60/70	65/75	71/75

Modulo a flessione 	D 790  MN/-m2	2.500/3000	3000/3500  	     3200/3500      3300/3300

Allungamento a rottura 	D 638  %	5/7	6/8	6/8	5,5/6

Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all'igiene industriale ed allo smaltimento dei rifiuti.